附录三                          工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

路基工程（一）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 | 土 | 颗粒分析试验 |  | 每个土场 1次 | T0155-93 | 施工单位通过试验选择确定土场后，监理单位验证试验 | 驻地办试验监理工程师接到施工单位检验申请后，依据验证试验结果批复。 | 确定料源 |
|  |  | 击实试验 |  |  | T0131-93 |  |  |  |
|  |  | 液限朔限联合试验 |  |  | T0118-93 |  |  |  |
|  |  | 承载比（CBR）试验 |  |  | T0134-93 |  |  |  |
|  |  | 天然含水量 |  |  | T0150-93 |  |  |  |
|  |  | 天然稠度（湿黏土、红黏土和中、弱膨胀土） |  |  | JTJ051-93 |  |  |  |
|  |  | 膨胀量（膨胀土） |  |  | JTJ051-93 |  |  |  |
|  | 石 | 岩石饱水强度 |  | 一次/每个料场，有怀疑时随时检测 | JTG E41－2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 确定料源 |
| 施工过程中 | 原材料 | 土填料 | 颗粒分析试验 | 1次/5000m3 ，并在土质变化时另进行试验 | T0155-93 | 监理单位在土质变化时进行试验 | 驻地办试验监理工程师接到施工单位检验申请后，依据施工单位试验或监理抽捡试验结果批复。 |  |
|  |  |  | 击实试验 |  | T0131-93 |  |  |  |
|  |  |  | 液限朔限联合试验 |  | T0118-93 |  |  |  |
|  |  |  | 天然含水量试验 |  | T0103-93 |  |  |  |
|  |  |  | 承载比（CBR）试验 |  | T0134-93 |  |  |  |
|  |  | 原地面土 | 颗粒分析试验 | 每公里至少2点，土质变化大时，视具体情况增加 | T0155-93 | 监理单位按合同频率抽查 | 驻地办试验监理工程师接到施工单位检验申请后，依据施工单位试验或监理抽捡试验结果批复。 |  |
|  |  |  | 击实试验 |  | T0131-93 |  |  |  |
|  |  |  | 液限朔限联合试验 |  | T0118-93 |  |  |  |
|  |  |  | 承载力（触探仪）（天然含水量≥35与液限） |  | T0134-93 |  |  |  |
|  |  |  | 天然含水量 |  | T0150-93 |  |  |  |
|  |  | 石 | 不均匀系数 | 1次/5000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 土工合成材料 | 单位面积质量试验 | 1次/批 | JTG E50-2006 | 施工、总监办、驻地办三方共同取样，三方见证，送样试验 | 总监办试验监理工程师依据试验结果批复。 | 同一牌号的原料、同一配方、同一规格的产品为一批，每批不超过500卷；根据不同合成材料做相应试验检测项目 |
|  |  |  | 土工格栅、土工网网孔尺寸试验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度试验（厚度试验仪） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 条带拉伸试验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 撕裂试验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆球顶破试验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刺破试验 |  |  |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

路基工程（二）

| 类别 |  | 试验项目 | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程中 | 试验检测 | 土方路基压实度 | 上路堤每压实层双车道每200m每压实层4处，施工过程中每1000㎡，至少检验2点。 |  | 施工单位自检合格后报监理单位，专业监理工程师通知监理试验室抽捡，抽捡频率按合同要求 | 驻地办专业监理工程师依据监理试验结果批复 | 监理单位按合同要求频率，小段施工段落且每层测点数不少于3点 环刀法、灌砂法、水袋法、核子仪 |
|  |  | 结构物台背填土 | 每压实层每50m2不少于2点 | 环刀法、灌砂法、水袋法、核子仪、沉降差 |  |  | 监理单位按合同要求频率，小段施工段落且每层测点数不少于3点 环刀法、灌砂法、水袋法、核子仪、沉降差 |
|  |  | 填石路基（沉降差） | 每40m检测1个断面，每断面检测5～9点 |  | 施工单位自检合格后报监理单位，专业监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办专业监理工程师依据抽捡结果批复 | 监理单位按合同要求频率且每层测点数不少于3点 |
|  |  | 最大粒径 | 全面检查 | 目测 |  |  |  |

注：1、表中试验项目为一般情况下的试验项目；

2、现行的规范、标准、规程与上述不一致时，以现行规范、标准、规程为准；

3、各项目可根据本项目特点增加相关试验检测项目。

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

桥梁、隧道、砌石工程（一）

| 类别 | 试验项目 |  |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 | 原材料 | 石 | 石料饱水单轴抗压强度 | 1此/每料场 | JTG E41-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据平行试验或见证试验结果批复。 | 确定加工粗细集料母岩强度 |
|  |  | 粗集料 | 粗集料筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 |  | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料松方密度及空隙率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料含泥量及泥块含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料压碎值试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料软弱颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 坚固性试验（需要时） |  | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 |  |  |
|  |  |  | 有害物质含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 碱活性试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 细集料 | 细集料筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 | 驻地办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 细集料表观密度试验（容量瓶法） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料含泥量及泥块含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料松方密度及空隙率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料压碎值试验（机制砂） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 亚甲蓝试验（机制砂） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 碱活性试验（机制砂） |  | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 |  |  |
|  |  |  | 坚固性试验（机制砂）（需要时） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 水泥 | 水泥细度检验方法（筛分法） | 每种1次 | JTG E30-2005 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 | 驻地办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥胶砂强度检验法 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  | 粉煤灰 |  | 每种1次 | GB1596-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  | 外加剂 |  | 每种1次 | JT/T522-528590-2004 |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

桥梁、隧道、砌石工程（二）

| 类别 |  | 试验项目 |  |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 |  | 原材料 | 水中总固体、溶解性固体含量、水质分析试验 |  | 1次/1水源 | JTJ056-84 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 使用前应检验其质量，如水源变化或怀疑水质时，应及时增加检验次数 |
|  |  |  | 石料 | 石料单轴抗压强度 | 1次/每类岩石 | JTG E41-2005 |  |  | 确定拟用材料 |
|  |  |  |  | 几何尺寸 |  | JTG E41-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 锚具、夹片 | 锚夹具静载锚固性能试验 | 1组每品种/单位 | GB/T14370-2000 | 施工、总监办、驻地办三方共同取样，三方见证 | 总监办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 |  |
|  |  | 配合比 | 水泥砼配合比 |  | 使用相同材料的配合比做一次 |  | 施工单位试配合格后报监理，监理试验室进行复核试验 | 试验监理工程师依据符合结果批复。 | C35以上（含C35）和喷射砼由监理工程师将复核合格结果报总监办复核试验后批复，其他由驻地办复核试验后批复 |
|  |  |  | 水泥砂浆配合比 |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程中 | 原材料 | 粗集料 | 粗集料筛分试验 |  | 1次/400m3 | JTG E42-2005 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或监理抽捡结果批复。 | 同料源、同粒径规格的碎石为一批，不足400m3的按一批计，在施工过程中对含水率每工作班至少测定2次，天气骤变时，应增加次数。 |
|  |  |  | 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） |  | 1次/400m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料的含水率试验 |  |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料含泥量及泥块含量试验 |  | 1次/400m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒含量试验 |  | 1次/400m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料压碎值试验 |  | 1次/400m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料软弱颗粒含量试验 |  | 根据情况 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 细集料 | 细集料筛分试验 |  | 1次/200m3 | JTG E42-2005 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或监理抽捡结果批复。 | 同料源为一批，不足200m3的按一批计，在施工过程中对含水率每工作班至少测定2次，天气骤变时，应增加次数。 |
|  |  |  | 细集料表观密度试验（容量瓶法） |  | 1次/200m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料含泥量及泥块含量试验 |  | 1次/200m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料的含水率试验 |  |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料压碎值试验（机制砂） |  | 1次/200m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 亚甲蓝试验（机制砂） |  | 1次/200m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

桥梁、隧道、砌石工程（三）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程中 | 材料检测 | 水泥 | 水泥细度检验方法（筛分法） | 现场抽样每批1次 | JTG E30-2005 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同厂家、同品质、同批号、同生产日期的水泥，袋装水泥每200吨、散装水泥500吨为1批，水泥不足200或500吨，按一批计。 |
|  |  |  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥胶砂强度检验法 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  | 粉煤灰 |  | 1次/批 | GB1596-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 相同种类每批不超过200T |
|  |  | 砼外加剂 |  | 1次/批 | JT/T522-528590-2004 |  |  | 同厂家、同批号、同生产日期为一批，每批不超过60吨 |
|  |  | 预应力筋 | 预应力钢筋技术性能试验 | 1次/批 | GB/T5223-2002 | 施工、总监办、驻地办三方共同取样，三方见证 | 总监办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 同品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同一厂家生产的为一批。 每批同一钢号、同一规格同一炉号取样1次，每批不大于60吨。 每一批同批号、同型号、同炉厂家、同规格取样。 |
|  |  |  | 钢绞线机械力学性能 | 3根次/批 | GB/T5224-2003 |  |  |  |
|  |  |  | 钢绞线松弛试验 | 1组每品种/单位 |  |  |  |  |
|  |  | 钢板物理力学性能 |  | 1次/批 | GB/T228-2002 |  |  |  |
|  |  | 钢管物理力学性能 |  | 1次/批 |  |  |  |  |
|  |  | 金属 | 金属拉力试验法或线材拉力试验或金属冷（热）弯曲、可焊性试验 | 现场抽样每批1次 | GB/T228-2002 GB/T232-1999 GB2650-89 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同一厂家生产的，每60吨为一批，不足60吨按一批计。 |
|  |  |  | 焊接接头及焊缝的机械性能试验 |  | GB2651-89 GB/T232-1999 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 以300个同类型焊接钢筋在同一内焊接不足300个者按一批计 |
|  |  |  | 钢筋机械接头拉伸试验 |  | JGJ 107 JGJ 108 JGJ 109 |  |  | 以500个为一个批次，不足500个按一批计 |
|  |  | 锚具 | 锚夹具硬度 | 5%/每批 | GB/T14370-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 每批不超过3000套 |
|  |  |  | 外观 | 每10％且不少于10套 |  |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

桥梁、隧道、砌石工程（四）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程中 | 材料检测 | 橡胶支座物理力学性能 |  | 1次/批 | JT/T4-2004 | 施工、总监办、驻地办三方共同取样，三方见证 | 总监办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 |  |
|  |  | 缩缝伸物理力学性能 |  | 1次/批 | JT/T327-2004 |  |  |  |
|  |  | 防水板物理性能 |  | 1次/批 | GB/T18173 |  |  | 每批不超过5000m |
|  |  | 止水条、止水带 |  | 1次/批 | GB/T18173 |  |  |  |
|  |  | 石料 | 极限抗压强度 | 1次/每批 | JTG E41-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 每批1000m3为一批，每个小型构造物至少按规定量抽捡两次，几何尺寸每次10个石块 |
|  |  |  | 几何尺寸 |  | JTG E41-2005 |  |  |  |
|  | 桥梁 | 抗压强度 |  | 按JTG F80/1-2004附录D要求 | JTG E30-2005 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 监理单位抽捡数量需满足最小评定要求 |
|  |  | 坍落度 |  | 随时检查 |  |  |  |  |
|  |  | 桩基检测（声测法） |  | 100% | JTG/TF81-01-2004 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  |  |
|  | 隧道 | 喷射砼与围岩粘结强度试验 |  | 1处/每类围岩 | JTJ053-94 JTJ059-95 GB50086/2001 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 |  |
|  |  | 喷射砼抗压强度 |  | 按JTG F80/1-2004附录E要求 |  | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 监理单位抽捡数量需满足最小评定要求 |
|  |  | 喷射砼厚度 |  | 1断面/10米 |  |  |  |  |
|  |  | 锚杆抗拔试验 |  | 3根/300根 |  |  |  |  |

注：1、表中试验项目为一般情况下的试验项目；

2、现行的规范、标准、规程与上述不一致时，以现行规范、标准、规程为准；

3、各项目可根据本项目特点增加相关试验检测项目。

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

路面基层（一）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 | 无机结合料稳定材料原材料 | 土 | 颗粒分析试验 | 每一种土1次 | T0155-93 | 施工单位通过试验选择确定土场后，监理单位验证试验 | 驻地办试验监理工程师接到施工单位检验申请后，依据验证试验结果批复。 | 确定土源 |
|  |  |  | 击实试验 |  | T0131-93 |  |  |  |
|  |  |  | 液限朔限联合试验 |  | T0118-93 |  |  |  |
|  |  |  | 承载比（CBR）试验 |  | T0134-93 |  |  |  |
|  |  |  | 天然含水量 |  | T0150-93 |  |  |  |
|  |  | 水 | 水中总固体、溶解性固体含量、水质分析试验 | 1次/1水源 | JTJ056-84 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 使用前应检验其质量，如水源有变化或对水质有怀疑时，应及时增加检验次数。 |
|  |  | 石 | 石料饱水单轴抗压强度 | 1此/每料场 | JTG E41-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据平行或见证试验结果批复。 | 确定加工粗细集料母岩强度 |
|  |  | 粗集料 | 粗集料筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 |  | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料松方密度及空隙率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料含泥量及泥块含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料压碎值试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料软弱颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 水泥 | 水泥细度检验方法（筛分法） | 每种1次 | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥胶砂强度检验法 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  | 石灰 | 有效钙含量 | 每种1次 | JTJ03-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 残渣含量 |  | JTJ03-2000 |  |  |  |
|  |  | 粉煤灰 |  | 每种1次 | GB1596-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 |  | 相同种类每批不超过200T |
|  | 结合料 | 混合料级配试验 |  | 使用相同材料的配合比做一次 | T0805-94 | 施工单位试配合格后报驻地办，驻地办监理试验室进行复核试验 | 驻地办试验监理工程师依据符合结果批复。 | 确定使用配合比 |
|  |  | 无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大干密度、最佳含水量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承载比、延迟时间 |  |  |  |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

路面基层（二）

| 类别 |  | 试验项目 |  |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程中 | 原材料 | 粗集料 | 粗集料筛分、含泥量及泥块含量试验 |  | 2次/2000m3 | JTG E42-2005 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 在施工过程中对含水率每工作班至少测定2次，天气骤变时，应增加次数 |
|  |  |  | 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） |  | 2次/2000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料的含水率试验 |  |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 针片状颗粒含量、压碎值试验 |  | 2次/2000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料软弱颗粒含量试验 |  | 根据情况 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 土 | 颗粒分析试验 |  | 2次/2000m3 | T0155-93 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 | 驻地办试验监理工程师接到施工单位检验申请后，依据平行试验结果批复。 |  |
|  |  |  | 击实试验 |  |  | T0131-93 |  |  |  |
|  |  |  | 承载比（CBR）试验 |  |  | T0134-93 |  |  |  |
|  |  |  | 液限朔限联合试验 |  |  | T0118-93 |  |  |  |
|  |  |  | 含水量试验 |  | 每天使用前2次 | T0103-93 |  |  |  |
|  |  | 水泥 | 水泥细度检验方法（筛分法） |  | 现场抽样每批1次 | JTG E30-2005 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同厂家、同品质、同批号、同生产日期的水泥，袋装水泥每200吨、散装水泥500吨为1批，水泥不足200或500吨，按一批计。 |
|  |  |  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 |  |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥胶砂强度检验法 |  |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  | 石灰（有效钙含量） |  |  | 每批1次 | JTJ03-2000 |  |  | 每批不超过60T |
|  | 混合料试验 | 无机混合料底基层 |  | 含水量、级配试验 | 据观察，异常时随时试验 | JT0801-94 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  |  |
|  |  |  |  | 拌和均匀性 | 随时观察 | T0809-94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑性指数 | 每1000m21次，异常时随时试验 | T0805-94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 承载比 | 每3000m21次，异常时随时试验 | T0805-94 |  |  |  |
|  |  | 无机混合料基层 |  | 含水量、压碎值 | 据观察，异常时随时试验 | JT0801-94 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  |  |
|  |  |  |  | 级配 | 每2000m21次 | T0805-94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拌和均匀性 | 随时观察 | T0809-94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑性指数 | 每1000m21次，异常时随时试验 | T0805-94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 承载比 | 每3000m31次，异常时随时试验 | T0805-94 |  |  |  |
|  |  | 水泥或石灰稳定土 |  | 含水量、压碎值 | 据观察，异常时随时试验 | JT0801-94 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  |  |
|  |  |  |  | 级配 | 每2000m21次 | T0805-94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拌和均匀性 | 随时观察 | T0809-94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥或石灰剂量 | 每2000m21次，至少6各样品 | JT08011-94 |  |  |  |

注：1、表中试验项目为一般情况下的试验项目； 2、现行的规范、标准、规程与上述不一致时，以现行规范、标准、规程为准；3、各项目可根据项目特点增加相关试验检测项目。

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

沥青路面面层（一）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 | 沥青混合料原材料 | 粗集料 | 粗集料筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料松方密度及空隙率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料含泥量及泥块含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料压碎值试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料磨耗试验（洛杉矶法） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料软弱颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料磨光试验（上面层） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 坚固性试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青粘附性试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 细集料 | 细集料筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 细集料表观相对密度试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料砂当量（或亚甲蓝）试验（机制砂） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料含泥量（小于0.075mm部分） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料棱角性试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 坚固性试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 填料 | 矿粉筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 矿粉表观密度试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 亲水系数 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 塑性指数 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 加热安定性 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 道路石油沥青 | 沥青密度与相对密度试验 | 每种1次 | JTJ 052-2000 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料，也可由建设单位和总监办统一确定后由施工单位直接使用 |
|  |  |  | 沥青针入度、延度、沥青软化点试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青含蜡量、闪点试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青与矿料的粘附性试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青标准粘度试验（道路沥青标准粘度计法） |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 溶解度试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | TFOT(或RTFOT)后残留物质量变化、针入度、延度 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

沥青路面面层（二）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 | 沥青 | 乳化沥青 | 破乳速度 | 每种1次 | JTJ 052-2000 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料，也可由建设单位和总监办统一确定后由施工单位直接使用 |
|  |  |  | 粒子电荷 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 筛上残留物 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 粘度 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸发残留物残留分含量、溶解度、针入度、延度 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 粘附性、裹附面积 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 拌和试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥拌和试验筛上剩余 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 常温储存稳定性 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 液体石油沥青 | 粘度试验 | 每种1次 | JTJ 052-2000 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料，也可由建设单位和总监办统一确定后由施工单位直接使用 |
|  |  |  | 蒸馏体积 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏后残留物针入度、延度、浮漂度 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 闪燃点试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 含水量试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 煤沥青 | 粘度试验 | 每种1次 | JTJ 052-2000 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料，也可由建设单位和总监办统一确定后由施工单位直接使用 |
|  |  |  | 蒸馏试验馏出量 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏残留物软化点试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 含水量试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯不溶物试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 焦油酸含量试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 纤维稳定剂 |  | 每种1次 |  | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 确定拟用材料，也可由建设单位和总监办统一确定后由施工单位直接使用 |
|  |  | 改性沥青 | 针入度、延度、软化点、闪燃点试验 | 每种1次 | JTJ 052-2000 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 |  |
|  |  |  | 溶解度、运动粘度试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 粘韧性、韧性、弹性恢复试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 储存稳定性 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | TFOT(或RTFOT)后残留物质量变化、针入度、延度 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

沥青路面面层（三）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 | 沥青 | 改性乳化沥青 | 破乳速度 | 每种1次 | JTJ 052-2000 | 施工单位、总监办试验室双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料，也可由建设单位和总监办统一确定后由施工单位直接使用 |
|  |  |  | 粒子电荷 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 筛上残留物 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 粘度 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸发残留物残留分含量、溶解度、针入度、延度、软化点 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 粘附性、裹附面积 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 拌和试验 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥拌和试验筛上剩余 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 常温储存稳定性 |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  | 沥青混合料 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验 |  | 使用相同材料的配合比做一次 | JTJ 052-2000 | 施工单位试配合格后报总监办，总监办监理试验室进行复核试验 | 总监办试验监理工程师依据符合结果批复。 | 每种结构层至少一次 混合料配合比也可由建设单位和总监办统一确定后由施工单位直接使用 |
|  |  | 沥青混合料理论最大相对密度试验（真空法） |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料中沥青含量试验 |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料的矿料级配检验 |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料水稳定性试验 |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料动稳定度试验 |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料析漏、飞散试验 |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料低温弯曲试验（根据需要） |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料渗水系数试验 |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | SMA粗集料骨架间隙率 |  |  | JTJ 052-2000 |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

沥青路面面层（四）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 |  | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料进场 | 日常检查 |  |  |  |  |
| 施工过程中 | 原材料 | 粗集料 | 粗集料筛分试验 | 1次/每批 | 随时 | JTG E42-2005 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，驻地试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格每1000 m3为1批，不足1000 m3按1批计 |
|  |  |  | 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） | 1次/每批 | / | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料含泥量及泥块含量试验 | 1次/每批 | 随时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒含量试验 | 1次/每批 | 随时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料压碎值试验 | 1次/每批 | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 洛杉矶磨耗试验 | 1次/每批 | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料磨光试验（面层） | 1次/每批T | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 含水量 | / | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 细集料 | 细集料筛分试验 | 1次/每批 | 随时 | JTG E42-2005 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格每1000 m3为1批，不足1000 m3按1批计 |
|  |  |  | 细集料表观相对密度试验 | 1次/每批T | / | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料含泥量（小于0.075mm部分） | 1次/每批 | / | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料砂当量（或亚甲蓝）试验（机制砂） | 1次/每批 | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料棱角性试验 | 1次/每批 | / | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 含水量 | / | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 松方单位重试验 | 1次/每批 | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 填料 | 矿粉筛分试验 | 1次/每批 | / | JTG E42-2005 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格每1000 m3为1批，不足1000 m3按1批计 |
|  |  |  | 矿粉表观密度试验 | 1次/每批 | / | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 亲水系数、塑性指数 | 1次/每批 | / | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 加热安定性 | 1次/每批 | / | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 外观 | 1次/每批 | 随时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | ＜0.075mm含量 | / | 必要时 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 含水量试验 |  |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 液体石油沥青 | 粘度试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡；总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 | 总监办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格、同一沥青种类储存罐、同一时间运送到工地每100吨为1批，不足100吨按1批计 |
|  |  |  | 蒸馏体积 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏后残留物针入度、延度 | 1次/每批 | 2～3天一次 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸馏后残留物浮漂度 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 闪点试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 含水量试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

沥青路面面层（五）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 |  | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料进场 | 日常检查 |  |  |  |  |
| 施工过程中 | 原材料 | 道路石油沥青 | 沥青密度与相对密度试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡；总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 | 总监办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格、同一沥青种类储存罐、同一时间运送到工地每100吨为1批，不足100吨按1批计 |
|  |  |  | 沥青针入度、延度、沥青软化点试验 | 1次/每批 | 2～3天一次 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青含蜡量试验 | 1次/每批 | 必要时 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青与矿料的粘附性、闪点试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青标准粘度试验（道路沥青标准粘度计法） | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 溶解度试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | TFOT(或RTFOT)后残留物质量变化、针入度、延度 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 乳化沥青 | 粒子电荷、筛上残留物 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡；总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 | 总监办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格、同一沥青种类储存罐、同一时间运送到工地每100吨为1批，不足100吨按1批计 |
|  |  |  | 粘度 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸发残留物残留分含量、针入度 | 1次/每批 | 2～3天一次 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸发残留物溶解度、延度、软化点 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥拌和试验筛上剩余 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 常温储存稳定性 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 改性沥青 | 针入度、软化点试验 | 1次/每批 | 每天一次 | JTJ 052-2000 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡；总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 | 总监办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格、同一沥青种类储存罐、同一时间运送到工地每100吨为1批，不足100吨按1批计 |
|  |  |  | 粘韧性、韧性、闪点度试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 溶解度、运动粘度试验 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 延度、弹性恢复试验 | 1次/每批 | 必要时 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 储存稳定性离析（对成品改性沥青） | 1次/每批 | 每周一次 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 显微镜观察（对现场改性沥青） | 1次/每批 | 随时 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | TFOT(或RTFOT)后残留物质量变化、针入度、延度 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  | 改性乳化沥青 | 粒子电荷、筛上残留物、粘度 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 | 每批材料施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡；总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 | 总监办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同一产地、同一品种、同一规格、同一沥青种类储存罐、同一时间运送到工地每100吨为1批，不足100吨按1批计 |
|  |  |  | 蒸发残留物残留分含量、针入度、软化点 | 1次/每批 | 2～3天一次 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸发残留物延度 | 1次/每批 | 必要时 | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸发残留物溶解度 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥拌和试验筛上剩余 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 常温储存稳定性 | 1次/每批 | / | JTJ 052-2000 |  |  |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

沥青路面面层（六）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程中 | 热拌沥青混合料 | 混合料外观 |  | 随时 |  | 监理工程师随即抽捡 |  | 驻地办检查 |
|  |  | 混合料温度 | 沥青、集料加热温度 | 逐盘在线检测（计算机采集） |  | 随即检查 |  |  |
|  |  |  | 出场温度 | 逐盘测量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 到场温度 | 逐车检测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 初压温度 | 每20米施工长度，每摊铺宽度边、中、边各检测3处 |  |  |  |  |
|  |  |  | 终压温度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿料级配 |  | 逐盘在线检测（计算机采集） |  | 随即检查 |  | 驻地办检查 |
|  |  |  |  | 逐盘检查，每天汇总一次取平均值按JTGF40-2OO4附录G进行总量检验 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每台拌和机每天1～2次（T0725抽提筛分与标准级配比较） | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 |
|  |  | 沥青用量（油石比） |  | 逐盘在线检测（计算机采集） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 逐盘检查，每天汇总一次取平均值按JTGF40-2OO4附录F进行总量检验 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每台拌和机每天1～2次（抽提T0722、T0721） | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 |
|  |  | 马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值 |  | 每台拌和机每天1～2次，以4～6个试件的平均值评定 | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  |  |
|  |  | 浸水马歇尔试验 |  | 必要时（试件数砼马歇尔试验） | JTJ 052-2000 |  |  | 施工自检人员、监理工程师可根据进场情况确定 |
|  |  | 车辙试验 |  | 必要时（以3个试件的平均值评定） | JTJ 052-2000 |  |  |  |
|  | 沥青表面处治 | 外观 |  | 随时 |  | 随即检查 |  | 驻地办检查 |
|  |  | 集料及沥青用量 |  | 每日1次逐日评定 | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 |
|  |  | 沥青洒布温度 |  | 每日1次评定 |  | 随即检查 |  | 驻地办检查 |
|  | 沥青贯入式路面 | 外观 |  | 随时 |  |  |  |  |
|  |  | 集料及沥青用量 |  | 每日1次逐日评定 | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 |
|  |  | 沥青洒布温度 |  | 每车1次逐点评定 |  | 随即检查 |  | 驻地办检查 |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

沥青路面面层（七）

| 类别 |  | 试验项目 | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稀浆封层、微表处 | 外观 | 随时 |  | 随即检查 |  | 驻地办检查 |
|  |  | 油石比 | 每日1次总量评定 | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 总监办取样或驻地办送样，总监办试验室试验 |
|  |  | 矿料级配 | 每日1次取2个试样筛分的平均值 | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  |  |
|  |  | 湿轮磨耗试验 | 每周1次 | JTJ 052-2000 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  |  |

注：1、表中日常抽查是在材料进场时已按“批”进行全面检查的基础上，日常施工过程中质量检查项目与内容，监理单位一般情况现仅按“批”进行合同频率的抽查；

2、“随时”是指需要经常检查的项目，其检查频率可根据材料来源及质量波动情况由建设单位和总监办确定；

3、“必要时”是指施工各方任何一个部门对其质量发生怀疑，提出需要检查时，或根据需要由建设单位和总监办确定的检查频率。

4、表中试验项目为一般情况下的试验项目；

5、现行的规范、标准、规程与上述不一致时，以现行规范、标准、规程为准；

6、各项目可根据本项目特点增加相关试验检测项目。

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

水泥砼面层（一）

| 类别 | 试验项目 |  |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准试验 | 原材料 | 石 | 石料饱水单轴抗压强度 | 1此/每料场 | JTG E41-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 总监办试验监理工程师依据平行试验或见证试验结果批复。 | 确定加工粗细集料母岩强度 |
|  |  | 粗集料 | 粗集料筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 |  | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 粗集料密度及吸水率试验（网篮法） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料松方密度及空隙率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料含泥量及泥块含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料压碎值试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料软弱颗粒含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 坚固性试验（需要时） |  | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 |  |  |
|  |  |  | 有害物质含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 碱活性试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 细集料 | 细集料筛分试验 | 每种1次 | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 细集料表观密度试验（容量瓶法） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料含泥量及泥块含量试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料松方密度及空隙率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料压碎值试验（机制砂） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 亚甲蓝试验（机制砂） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 碱活性试验（机制砂） |  | JTG E42-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 |  |  |
|  |  |  | 坚固性试验（机制砂）（需要时） |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 水泥 | 水泥细度检验方法（筛分法） | 每种1次 | JTG E30-2005 | 施工、监理双方共同取样，分别试验 | 总监办试验监理工程师依据平行试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  |  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥胶砂强度检验法 |  | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  | 粉煤灰 |  | 每种1次 | GB1596-2005 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 总监办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 确定拟用材料 |
|  |  | 外加剂 |  | 每种1次 | JT/T522-528590-2004 |  |  |  |
|  |  | 水中总固体、溶解性固体含量、水质分析试验 |  |  | JTJ056-84 |  |  |  |
|  | 水泥砼配合比 |  |  | 使用相同材料的配合比做一次 |  | 施工单位试配合格后报监理，监理试验室进行复核试验 | 总监办试验监理工程师依据符合结果批复。 |  |

工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率

水泥砼面层（二）

| 类别 |  | 试验项目 |  | 施工单位检验频率 | 操作规程 | 检验程序 | 认可程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程中 | 原材料 | 粗集料 | 粗集料筛分试验 | 机铺1次/2000m3 | JTG E42-2005 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或监理抽捡结果批复。 | 同料源、同粒径规格的碎石为一批，不足2000m3或1000m3的按一批计，在施工过程中对含水率每工作班至少测定2次，天气骤变时，应增加次数。 |
|  |  |  | 粗集料的含水率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料含泥量及泥块含量试验 | 机铺1次/1000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料针片状颗粒含量试验 | 机铺1次/2000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料压碎值试验 | 机铺1次/1000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  | 细集料 | 细集料筛分试验 | 机铺1次/1000m3 | JTG E42-2005 | 施工单位自检合格后报监理单位，试验监理工程师按合同要求频率抽捡 | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或监理抽捡结果批复。 | 同料源为一批，不足1次/1000m3的按一批计，在施工过程中对含水率每工作班至少测定2次，天气骤变时，应增加次数。 |
|  |  |  | 细集料含泥量及泥块含量试验 | 机铺1次/1000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 粗集料的含水率试验 |  | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 细集料压碎值试验（机制砂） | 机铺1次/1000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 亚甲蓝试验（机制砂） | 机铺1次/1000m3 | JTG E42-2005 |  |  |  |
| 施工过程中 | 原材料 | 水泥 | 水泥细度检验方法（筛分法） | 1次/2000t | JTG E30-2005 |  | 驻地办试验监理工程师依据施工单位试验结果或抽捡结果批复。 | 同料源、同粒径规格的碎石为一批，不足2000t或1500t的按一批计 |
|  |  |  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间 | 1次/2000t | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥安定性检验 | 1次/1500t |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥胶砂强度检验法 | 1次/1500t | JTG E30-2005 |  |  |  |
|  |  | 按桥梁工程中“钢筋” |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼外加剂 |  | 1次/批 | JT/T522-528590-2004 | 施工、监理双方共同取样，监理见证 | 驻地办试验监理工程师依据见证试验结果批复。 | 同厂家、同批号、同生产日期为一批，每批不超过60吨 |
|  | 路面试验 | 混凝土抗压强度试验 |  | 按JTGF80/1-2004附录D执行。 | T0517-94 T0523-94 | 监理单位按合同要求频率抽捡 |  | 混凝土抗折试件断块抗压强度试验 |
|  |  | 混凝土抗折强度试验 |  | 按JTGF80/1-2004附录C执行。 | T0520-94 |  |  |  |

注：1、表中试验项目为一般情况下的试验项目；

2、现行的规范、标准、规程与上述不一致时，以现行规范、标准、规程为准；

3、各项目可根据本项目特点增加相关试验检测项目。